Закрытое акционерное общество
Орловский песчаный карьер
Адрес: 400075, г.Волгоград, ул. Краснополянская, 55а,

р/счет 40702810900000001005 в ОАО АКБ «КОР» г.Волгоград,

ИНН 3443000809, КПП 344301001,

Корр.счет 30101810100000000799, БИК 041806799
Тел.: (8442) 53-23-92

Коммерческое предложение
ЗАО «Орловский песчаный карьер» предлагает строительный песок, соответствующий ГОСТ 8735-93, модуль крупности 1,0-1,8.

Песок отличается особой чистотой, вредные примеси практически отсутствуют или не превышают допустимые ГОСТом 8736-93 пределы.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕСКА 

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»

	Класс песка
	2

	Модуль крупности
	1,0 – 1,8

	Полный остаток на сите №063
	4,0 - 30

	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	не более 5%

	Содержание глины в комках
	не более 0,5%

	Истинная плотность зерен песка
	2,59 г/см3

	Содержание компонентов и примесей в пересчете на SO3
	0,15%

	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов в песке 
	17,67 Бк/кг


Стоимость 1 тонны составляет 59 руб. 90 коп. (в т.ч. НДС) 
Наша компания обеспечит любые объемы поставки! 

Возможна упаковка, доставка.  
С уважением,  Говорова Елена 

Менеджер отдела маркетинга

(8442) 53-23-92

 8-905-396-55-33
