                   ООО «СТРОЙТОРГ»
                             Прайс-лист на щебень

        Тайгинского месторождения (Челябинская обл.)
	Фракция
	Ед.

изм.
	Франко-вагон

ст. отправл.
	Самовывоз
	Насыпная

плотность

	00-25
	тн
	125
	80
	

	0-5
	тн
	125
	80
	1.55

	5-10
	тн
	360
	340
	1.46

	10-20
	тн
	360
	340
	1.52

	5-20
	тн
	360
	340
	1.52

	20-40
	тн
	300
	280
	1.56

	40-70
	тн
	285
	265
	1.43


Цены указаны С НДС.
Краткая характеристика продукции :
Качество щебня соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».
Марка по дробимости 1200

Морозостойкость  F 300
Истераемость И1

Лещадность 1 группа (фр. 5-10, 10-20, 5-20, 20-40); II-III  группа (фр. 40-70)

Суммарная удельная эффективная активность  естественных радионуклеидов

 до68+10 Бк/кг, строительный материал 1 класса ( любой вид строительных работ без ограничений).
Содержание пылевых частиц менее 1%.

Отгрузка осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

При покупке щебня оъемом свыше 2000 тн. Возможны скидки.

Исполнитель Гаврилов  А.А.








