[image: image6.jpg]


Российская    Федерация    Свердловская   Область
«Предприятие «Интер Строй»
Общество с ограниченной ответственностью
Тел.(343) 319-11-97, 372-35-61, 345-14-89 ;Факс. 368-75-25 ; www.stroi-ek.ru ;e-mail :torgural@inbox.ru ; ссылка на мини-сайт - http://10012963.fis.ru/ ; сот: 8-950-650-6074
Наша компания предлагает для вашего строительства Твин-блок.
Твинблок в высокотехнологичный ячеистый бетон, соответствующий современным стандартам строительной индустрии.

Плотность в сухом состоянии, кг/м3  -  500 

Класс прочности  -  B3.5(М50) 

Марка по морозостойкости
  -  F 100 

Теплопроводность в сухом состоянии  -  0,105  Вт/м·С   
Отпускная влажность по массе не более  -  35 %
Усадка при высыхании  -  0,56 мм/м
[image: image1.png]


      ТБ 100   250х100х625[image: image2.png]


      ТБ 200   250х200х625


[image: image3.png]


      ТБ 300   250х300х625
[image: image4.png]


      ТБ 400   250х400х625


[image: image5.png]


       П 60 250х60х625


Твинблок ТБ 80-6 (625x80x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 100-5п (625x100x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 100-6п (625x100x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 150-5 (625x150x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 150-6 (625x150x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 200-5 (625x200x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 200-6 (625x200x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 200-5п (625x200x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 200-6п (625x200x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 240-5п (625x240x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 240-6п (625x240x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 300-4 (625x300x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 300-5 (625x300x250)(1,125м3=1 поддон)   

Твинблок ТБ 300-6 (625x300x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 300-4п (625x300x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 300-5п (625x300x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 300-6п (625x300x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБк 300-5п (590x300x250)(1,06м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 400-4 (625x400x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 400-5 (625x400x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 400-6 (625x400x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 400-4п (625x400x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 400-5п (625x400x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 400-6п (625x400x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБЛ 200-5 (625x300x250)(0.027м3=1штука) 

Твинблок ТБЛ 200-5п (625x300x250)(0.027м3=1штука) 

Твинблок ТБЛ 300-5 (625x300x250)(0.027м3=1штука) 

Твинблок ТБЛ 300-5п (625x300x250)(0.027м3=1штука) 

Твинблок ТБЛ 400-5 (625x400x250)(0.043м3=1штука) 

Твинблок ТБЛ 400-5п (625x400x250)(0.043м3=1штука) 

Твинблок ТБ 80-6 некондиция (625x100x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 100-5п некондиция (625x100x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 150-5 некондиция (625x100x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 200-5 некондиция (625x200x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 200-5п некондиция (625x200x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 240-6п некондиция (625x240x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБк 300-5п некондиция (590x300x250)(1,06м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 300-5 некондиция (625x300x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 300-5п некондиция (625x300x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 400-5п некондиция (625x400x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБ 400-5 некондиция (625x400x250)(1,125м3=1 поддон) 

Твинблок ТБу 300п некондиция (560x300x250)(1,0м3=1 поддон) 

Плитка П 6.0 (625x60x250)(1,0м3=1 поддон) 

В стоимость твин-блока входит упаковка.

Использование ТВИНБЛОКОВ помогает:

- увеличить скорость работы каменщиков в 3-4 раза; 

- в 4-5 раз снизить нагрузку на фундаменты зданий (в сравнении с кирпичной кладкой); 

- свести к минимуму использование на стройплощадке большого количества раствора (его заменяет небольшое количество клея на цементной основе); 

- практически отказаться от штукатурных работ и "мокрых процессов" на стройплощадке.

Директор                                                                           Магеррамов Г.Д.                                  Инженер комплектации                                                 Детков Дмитрий

